一次性医用无菌敷贴

适用于静脉采血、肌肉注射，儿童防疫针，胰岛素注射和针灸等针孔覆盖，关节腔穿刺、腰椎穿刺等各种部位穿刺后的覆盖保护；用于体表非慢性创面的护理，也可用于对穿刺器械（如导管）的穿刺部位的护理并固定穿刺器械。

由无纺布、医用压敏胶、壳聚糖生物压缩棉构成。

产品剥离强度大，每l cm宽度所需的平均力应不小于1N。
4、持粘性：敷贴在烘箱内试验期间，贴于不锈钢板上敷贴的顶端下滑应不超过2.5mm.

5、化学性能：水中溶出物应不大于0.7%.

6、吸收能力强，每100cm²的液体吸收量应不小于8g。
7、环氧乙烷残留量应不大于10 μg/g。

8、可收费。

9、尺寸规格：约3cm*3cm。
10、★无菌，一次性使用。
备注：加★为重要参数。具体评分细则详见比选文件。
以上技术参数，需提供产品技术证明文件

